MHYA32型

煤矿用阻燃通信电缆

2019

MHYA32型煤矿用阻燃通信电缆

1.范围

本规范规定了煤矿用阻燃通信电缆（以下简称电缆）的分类与命名、技术要求与试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。

本规范适用煤矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆。

2 使用范围

用于较潮湿的斜井、平巷和竖井。

3 参照标准

MT818.14

- 产品命名和代号

4.1 型号

电缆型号见表1。

表1 电缆型号及使用范围

| 型号 | 名称 |
| --- | --- |
| MHYA32 | 煤矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆 |

4.2 规格

电缆规格应符合表2规定。

表2 电缆规格

| 型 号 | 规格 |
| --- | --- |
| MHYA32 | 30、50、80×2×1/0.8mm |

4.3 命名代号

4.3.1 系列代号…………………………………………MH

4.3.2 材料特征代号

铜导体……………………………………………………省略

聚乙烯绝缘………………………………………………Y

铝-聚乙烯复合粘结护层 ………………………………A

钢丝铠装聚氯乙烯护套…………………………………32

4.4 产品表示方法

4.4.1 产品用型号、规格表示。例如：

煤矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆50对（1/0.8），表示为：MHYA32  50×2×1/0.8

- 技术要求与试验方法

5.1  导体

5.1.1导体材料应符合GB/T3953的规定的软圆铜线的要求。

5.1.2导体线芯应采用GB/T3956中第1导体,导体结构如表3所示。

5.1.3导体表面应光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边以及凸起或断裂的单线。

5.1.4  20℃时电缆导体的直流电阻应符合表3的要求.

5.2 绝缘

5.2.1 绝缘采用低密度聚乙烯电缆料，其性能应符合GB11115中电缆料的要求。

5.2.2 绝缘应紧密挤包在导体上，且应容易剥离而不损伤绝缘体、表面应光滑,色泽均匀,不应有裂缝及其他损伤。

5.2.3 绝缘标称厚度应符合表3规定。

5.2.4 绝缘厚度的平均值应不小于标称值。其最薄厚度应不小于标称值的90%-0.1mm。

5.3 绝缘性能要求

5.3.1  绝缘线芯应能经受GB/T3048.9规定的交流火花试验作为中间检查。试验电压

应符合表10的规定。

表3 导体结构及20℃时导体直流电阻

| 标称直径mm | 绝缘标称厚度 | 20℃时导体直流电阻Ω/km |
| --- | --- | --- |
| 0.8 | 0.35 | ≤36.7 |

5.3.2  电缆绝缘的机械性能应符合表4要求.

表4 电缆绝缘的机械性能

| 序号 | 试验项目 | 技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 聚乙烯绝缘 | 聚乙烯内护套 | 聚氯乙烯外护套 |
| 1 1.1 1.2 2 2.1 | 老化前机械性能 抗张强度 （N/mm2） 断裂伸长率 （%） 热老化试验 试验温度 ℃） 试验时间 （h） 断裂伸长率变化率 （%） | ≥10 ≥300 - - - | ≥10 ≥350 90±2 4×24 ≥-35 | ≥12.5 ≥150 80±2 7×24 不超过±20 |

5.3.3  绝缘线芯在20℃时的绝缘电阻应不小于3000MΩ·km。

5.4 绝缘线芯识别

5.4.1绝缘芯线颜色应不迁移符合GB/T6995.2规定；绝缘线芯采用下列10中颜色：

---a 线：白、红、黑、黄、紫

---b 线：蓝、橙、绿、棕、灰

由分别称作a线和b线的两根不同颜色的绝缘线芯均匀地绞合成线对。成品电缆中任意线对的绞合节距在3米长度上测得的算术平均值应不大于155mm。

5.4.2绝缘线芯应按表5规定的色谱和序号构成线对。

表5基本单位线对序号与绝缘色谱

| 序号 | a线 | b线 | 序号 | a线 | b线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白 | 蓝 | 14 | 黑 | 棕 |
| 2 | 白 | 桔 | 15 | 黑 | 灰 |
| 3 | 白 | 绿 | 16 | 黄 | 蓝 |
| 4 | 白 | 棕 | 17 | 黄 | 桔 |
| 5 | 白 | 灰 | 18 | 黄 | 绿 |
| 6 | 红 | 蓝 | 19 | 黄 | 棕 |
| 7 | 红 | 桔 | 20 | 黄 | 灰 |
| 8 | 红 | 绿 | 21 | 紫 | 蓝 |
| 9 | 红 | 棕 | 22 | 紫 | 桔 |
| 10 | 红 | 灰 | 23 | 紫 | 绿 |
| 11 | 黑 | 蓝 | 24 | 紫 | 棕 |
| 12 | 黑 | 桔 | 25 | 紫 | 灰 |
| 13 | 黑 | 绿 |  |  |  |

5.5单位

单位由线对绞合构成。

5.6 单位扎带

各种单位应采用非吸湿性和非吸油性的绝缘带捆扎，捆扎节距应不大于100mm。

5.7  缆芯

5.7.1缆芯由若干单位绞合而成，或由若干基本单位直接绞合而成。

5.7.2 绝缘线芯间的间隙允许采用非吸湿性材料填充。

5.7.3包带

缆芯外面应采用非吸湿性和非吸油性的绝缘带重叠绕包或纵包。绕包带应扎紧，其重叠部分应不小于带宽的20%，最小不得低于3mm。

5.8 铝-聚乙烯粘结护层

5.8.1缆芯包带外纵包一层符合YD/T723.2-94规定的聚乙烯型双面涂塑铝带，铝带应完全包住缆芯，重叠宽度不小于6mm。

5.8.2涂塑铝带的标称厚度为0.2mm，双面涂塑，塑料层标称厚度0.05mm。

5.8.3在整个电缆上，铝带应具有电气连续性。

5.8.4铝塑复合带可扎纹，由于扎纹等加工过程而使铝塑复合带中铝带厚度的减薄在任意点都不应超过10％。

5.8.5铝塑复合带外紧密挤包一层粘结的黑色聚乙烯外护套，聚乙烯的性能符合GB15065-94中的规定要求。

5.8.6聚乙烯护层外表面光滑、平整、无孔洞、无裂缝、无气泡和凹陷等缺陷。

5.9 铠装

5.9.1电缆护层外的铠装层应采用细圆镀锌钢丝铠装，镀锌圆钢丝标称直径应符合表5中的规定。铠装用镀锌钢丝应符合GB3082的规定。

5.10 外护套

5.10.1外护套颜色为蓝色。材料应采用聚氯乙烯电缆料，其性能符合GB/T 8815的要求。

5.10.2外护套应紧密挤包在缆芯、编织屏蔽层或钢丝铠装层上，且应容易剥离而不损伤

绝缘、内护层、屏蔽层或钢丝镀锌层。外护套表面应平整，色泽均匀，无裂缝、气泡、

夹杂或其他机械损伤。

5.10.3 外护套标称厚度和电缆外径应符合表9中的规定。

5.10.4 外护套厚度平均值应不小于规定的标称值。电缆外护套最薄点的厚度应不小于标称值的80%-0.1mm，其它型号电缆外护套最薄点的厚度应不小于标称值的85%-0.1mm。

5.10.5 电缆外护套老化前，老化后机械性能应符合表4要求。

表9              单位：mm

| 规格 | 导体结构 | 绝缘厚度 | 镀锌钢丝直径 | 外护套标称 | 电缆外径≤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80×2 | 1/0.8 | 0.35 | 2.0 | 2.5 | 42.6 |
| 50×2 | 1/0.8 | 0.35 | 2.0 | 2.5 | 36.5 |
| 30×2 | 1/0.8 | 0.35 | 2.0 | 2.5 | 31.0 |

5.11 成品电缆

5.11.1 电缆导电线芯不得有断线，对间连电、混线现象。

5.11.2 电缆工作对的直流电阻差应不大于环阻的2%。

5.11.3耐交流电压性能： 电缆绝缘芯线间及绝缘线芯与屏蔽间应能经历时间1min、1.5kv

交流电压的试验，不允许有击穿和闪络现象。

5.11.4 电缆固有衰减应不大于0.95dB/km。

5.11.5 电缆任意对线组的工作电容应不大于0.06μF/km。

5.11.6 电缆在500m长度上任意两对线芯间的远端串音衰减应不小于70dB。

5.11.7 电缆在1km长度上每根线芯的电感应不大于800μH。

5.11.8 电缆低温静弯曲性能：应经受低温静弯曲试验。试验温度为-10℃。试验后电缆

表面不应有目力可见的裂纹和破口。

5.11.9 低温冲击试验：电缆应经受低温冲击试验。试验温度为-10℃。试验后电缆表面

应无损伤，线芯间无短路和断路。

5.11.10  低温拉伸实验：电缆应经受低温拉伸试验。试验温度为-10℃。

5.11.11  高温实验：电缆应经受高温试验，实验后电缆表面不应有目力可见的裂纹与破口。

5.11.12  湿热实验：电缆应经受湿热试验。高温温度+40℃，周期6d。实验后应立即检

查，其绝缘电阻应不小于100MΩ·kM，线间耐工频电压1.5kV，1 min  不击穿，且电缆

表面无皱纹、气泡、裂纹。

5.11.13  密封性能：电缆应进行密封性能试验。

5.11.14  阻燃性能：电缆阻燃性能应达到MT386标准中5.3、5.4规定的实验要求。

5.12  工作条件

5.12.1  电缆长期允许工作温度-40℃～+50℃，月平均最大相对湿度为95%（+25℃时）；

5.12.2  电缆允许敷设与安装的温度应不低于-10℃；

5.12.3  电缆最小弯曲半径：为外径的15倍。

附：电缆结构示意图

1

2

3

4

5

6

1. 绝缘线对 2.聚酯薄膜 3.铝塑复合带 4.阻燃聚乙烯内护套 5.镀锌钢丝6.聚氯乙烯外护套