煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃通信电缆技术规范

天津市万博线缆有限公司

2019.1

煤矿用阻燃通信电缆

1.范围

本技术规范规定了煤矿用阻燃通信电缆（以下简称电缆）的分类与命名、技术要求与试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。

本技术规范适用于煤矿用铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套固定和移动类通信电缆。

2 使用范围

用于矿场作普通信号传输，适用于固定敷设。

- 参照执行标准

Q/JG 1710-2016

- 产品命名和型号规格

4.1 型号

电缆型号见表1。

表1

| 型号 | MHYV |
| --- | --- |
| 名称 | 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆 |

4.2 命名代号

4.2.1 系列代号………………………………………MH

4.2.2 材料特征代号

铜导体…………………………………………………省略

聚乙烯绝缘………………………………………………Y

聚氯乙烯护套……………………………………………V

- 技术要求与试验方法

5.1  导体

5.1.1导体材料应符合GB3953的规定的软圆铜线的要求。

5.1.2 导体线芯应采用GB/T3956中第1种或第2种导体,导体结构如表2所示。

5.1.3导体表面应光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边以及凸起或断裂的单线。

5.1.4  20℃时电缆导体的直流电阻应符合表2的要求.

表2

| 标称截面 mm2 | 导体结构 |  | 20℃时导体直流电阻 Ω/km |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 种类 | 根数/单线标称直径,mm |  |
| 0.75 | 1 | 1/0.97 | ≤24.5 |
|  | 2 | 7/0.37 |  |
| 1.5 | 2 | 7/0.52 | ≤12.1 |
| 0.43 | 2 | 7/0.28 | ≤45.0 |

5.2 绝缘

5.2.1 绝缘采用低密度聚乙烯电缆料，其性能应符合GB11115中电缆料的要求。

5.2.2 绝缘应紧密挤包在导体上，且应容易剥离而不损伤绝缘体、表面应光滑,色泽均匀,不应有裂缝及其他损伤。

5.2.3 绝缘标称厚度应符合表3的规定。

表3  MHYV 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆

| 规格 mm | 导体 种类 | 绝缘标称厚度mm | 外护套标称厚度mm | 电缆外径 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1×2×7/0.28 | 2 | 0.45 | 1.6 | 7.5 |
| 1×4×7/0.28 | 2 | 0.45 | 1.6 | 8.2 |
| 1×2×7/0.52 | 2 | 0.6 | 1.6 | 9.8 |
| 1×4×7/0.52 | 2 | 0.6 | 1.6 | 11.0 |
| 4×2×1/0.97 | 1 | 0.5 | 1.6 | 12.1 |
| 5×2×1/0.97 | 1 | 0.5 | 1.6 | 13.2 |

5.3 绝缘性能要求

5.3.1  绝缘线芯应能经受GB/T3048.9规定的交流火花试验作为中间检查。试验电压应符合表4的规定。

表4

| 序号 | 绝缘标称厚度δ,mm | 火花试验电压,kV |
| --- | --- | --- |
| 1 | δ≤0.5 | 5 |
| 2 | 0.5＜δ≤1.0 | 6 |

5.3.2  电缆绝缘的机械性能应符合表5的要求.

表5

| 序号 | 试验项目 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 聚乙烯绝缘 | 聚氯乙烯外护套 |
| 1 1.1 1.2 2 2.1 | 老化前机械性能 抗张强度 （N/mm2） 断裂伸长率 （%） 热老化试验 试验温度 ℃） 试验时间 （h） 断裂伸长率变化率 （%） | ≥10 ≥300 - - - | ≥12.5 ≥150 80±2 7×24 不超过±20 |

5.3.3  绝缘线芯在20℃时的绝缘电阻应不小于5000MΩ·km。

5.4 绝缘线芯识别和线组

5.4.1 成对的2根绝缘线芯应采用不同的颜色, 普通对为红、白二色，标志对为蓝、白二色；同心式绞合绝缘线芯颜色应为白、蓝、红、绿、黑、黄、橙、棕。

5.4.2 绝缘线对应绞合成线组。

5.5  缆芯

5.5.1 3芯到7芯的电缆可采用同心式绞合，绞合方向为右向，绞合节距节径比不大于20倍。两对线芯应采用复对绞，绞合节径比不大于25倍。

5.5.2 绝缘线芯间的间隙允许采用非吸湿性材料填充。

5.6包带

5.6.1 缆芯外面应采用非吸湿性和非吸油性的绝缘带重叠绕包或纵包。绕包带应扎紧，其重叠部分应不小于带宽的20%，最小不得低于3mm。

5.7 外护套

5.7.1外护套颜色为蓝色。材料应采用阻燃聚氯乙烯电缆料，其性能符合MT818.14的相关要求。

5.7.2外护套应紧密挤包在缆芯上，且应容易剥离而不损伤绝缘层。

5.8 电缆外径

电缆外径应符合Q/JG 1710-2016（最大外径）。

5.9 成品电缆

5.9.1 电缆导电线芯不得有断线，对间连电、混线现象。

5.9.2 电缆工作对的直流电阻差应不大于环阻的2%。

5.9.3耐交流电压性能： 电缆绝缘芯线间及绝缘线芯与屏蔽间应能经历时间1min、1.5kv

交流电压的试验，不允许有击穿和闪络现象。

5.9.4  电缆固有衰减应不大于1.2dB/km。

5.9.5  电缆任意对线组的工作电容应不大于0.10μF/km。

5.9.6  电缆在500m长度上任意两对线芯间的远端串音衰减应不小于70dB（各型号

中1×2～1×7规格的电缆不要求此项）。

5.9.7 电缆在1km长度上每根线芯的电感应不大于800μH。

5.9.8 电缆低温静弯曲性能：应经受低温静弯曲试验。试验温度为-10℃。试验后电缆

表面不应有目力可见的裂纹和破口。

5.9.9 低温冲击试验：电缆应经受低温冲击试验。试验温度为-10℃。试验后电缆表面

应无损伤，线芯间无短路和断路。

5.9.10  低温卷绕实验：电缆应经受低温卷绕试验。试验温度为-10℃。试棒直径应保证电缆的弯曲半径为电缆外径的10倍。试验后电缆表面不应有目力可见的裂纹与破口。

5.9.11  高温实验：电缆应经受高温试验，实验后电缆表面不应有目力可见的裂纹与破口。

5.9.12  湿热实验：电缆应经受湿热试验。高温温度+40℃，周期6d。实验后应立即检

查，其绝缘电阻应不小于100MΩ·kM，线间耐工频电压1.5kV，1 min  不击穿，且电缆

表面无皱纹、气泡、裂纹。

5.9.13  密封性能：电缆应进行密封性能试验。

5.9.14  阻燃性能：电缆阻燃性能应达到MT386标准中5.3、5.4规定的实验要求。

5.10  工作条件

5.10.1  电缆长期允许工作温度-40℃～+70℃，月平均最大相对湿度为95%（+25℃时）；

5.10.2  电缆允许敷设与安装的温度应不低于-10℃；

5.10.3  电缆最小弯曲半径：为外径的10倍。

- 附：产品的结构示意图

图中：1—铜导体； 2—聚乙烯绝缘；3—包带；4—聚氯乙烯护套